СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ БИС[2-(N-ТОЗИЛАМИНО)-БЕНЗИЛИДЕН-2'-АМИНОПИРИДИНАТО]ЦИНКА(II) И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ УСТРОЙСТВО НА ЕГО ОСНОВЕ

А.С. Бурлов1, В.Г. Власенко2, В.Р. Никитенко3, Е.И. Мальцев4, А.В. Ванников4, А.В. Дмитриев4, Д.А. Лыпенко4, Ю.С. Куринная1, Д.А. Гарновский1,5, А.В. Метелица1

1НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

2НИИ физики ЮФУ, Ростов-на-Дону

3Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

4Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва

5Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

anatoly.burlov@yandex.ru

Методами химического и электрохимического синтезов получен бис[2-(N-тозиламино)-бензилиден-2´-аминопиридинато]цинк(II)-I.

I

Рис. 1. Оптимизированная атомная структура молекулы комплекса I.

Строение (I) изучено методами элементного анализа, ИК-, 1Н ЯМР, УФ-, рентгеновской спектроскопии поглощения. Параметры атомной структуры молекулы I установлены методами квантовой химии в приближении теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d)) (рис.1) и рентгеновской спектроскопии поглощения (анализ EXAFS).

В электронном спектре поглощения I в хлороформе наблюдаются две полосы поглощения при λabs = 308 нм и λabs = 394 нм. При возбуждении I спектр фотолюминесценции имеет максимум при λPL = 498 нм и претерпевают батохромный сдвиг (на 104 нм).

Созданное электролюминесцентное устройство (ЭЛУ) излучало в желто-зеленой области спектра и имело структуру ITO/CuPc/2-TNATA/spiroTPD/комплекс I/BCP/Bphen/ LiF/Al. ЭЛУ обладало следующими параметрами: яркость излучения с длиной волны 525 нм (рис.2а) составила 220 кд/м2 при рабочем напряжении 10 В, координаты CIE (х = 0.409, у = 0.506) (рис.2б). Максимальная яркость устройства превышает 1000 кд/м2 при напряжении 16 В и плотности тока 600 мА/см2 Световая эффективность устройства составила около 1 Лм/Вт, пороговое напряжение ЭЛУ- 5 В.

аб

Рис. 2. Спектр электролюминесценции и цветовая диаграмма ЭЛУ.

Работа выполнена в рамках реализации Проектной части госзадания в сфере научной деятельности (проект 4.742.2014/К). ИК и ЯМР экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ “Молекулярная спектроскопия”