СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, ФОТО- И ЭЛЕКТРОЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АЗОМЕТИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА С ЦИКЛОГЕКСИЛАМИННЫМИ ФРАГМЕНТАМИ

А.С. Бурлов1, В.Г. Власенко2, Е.И. Мальцев3, А.В. Дмитриев3, Д.А. Лыпенко3, Д.А. Гарновский4, А.И. Ураев1, С.А. Николаевский5, М.А. Кискин5, Т.В. Лифинцева6

1НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

2НИИ физики ЮФУ, Ростов-на-Дону

3Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва

4Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

5ИОНХ им.Н.С. Курнакова РАН, Москва

6Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

anatoly.burlov@yandex.ru

С целью получения новых высокоэффективных люминесцентных материалов для OLED- устройств, синтезированы 2-(N-тозиламинобензаль)циклогексиламин (Iа) и 2-(N-тозиламинобензаль)циклогексиланилин – (Iб) и комплексы цинка (IIа,б) на их основе.

Рис. 1. Структура азометина Iа.

Строение (Iа,б) и (IIа,б) изучено методами элементного анализа, ИК-, 1Н ЯМР, УФ-, рентгеновской спектроскопии поглощения. Структура азометина Iа установлена методом РСА (рис.1). Для комплексов IIа,б получены параметры локального атомного окружения ионов цинка из данных анализа EXAFS. Средние расстояния Zn…N составили 2.03 Å.

В электронном спектре поглощения (ЭСП) IIа в хлороформе наблюдаются две полосы поглощения при λabs = 320 нм и λabs = 355 нм. В ЭСП IIб также имелось две полосы при λabs = 319 нм и λabs = 365 нм. При возбуждении IIа и IIб спектры фотолюминесценции (ФЛ) имели максимумы при λФЛ = 427 нм и λФЛ = 477 нм, соответственно.

Созданное электролюминесцентное устройство (ЭЛУ) излучало в желтой IIа CIE (х = 0.493, у = 0.425) и светло-зеленой IIб CIE (х = 0.329, у = 0.489) области спектра и имело структуру ITO/CuPc/2-TNATA/spiroTPD/комплекс IIа или IIб/BCP/Bphen/ LiF/Al. ЭЛУ с IIа излучало свет с длиной волны 600 нм (рис.2а), ЭЛУ с IIб  излучало свет с длиной волны 530 нм (рис.2б).

Таким образом, замена циклоалкильного радикала на ароматический радикал приводит существенному гипсохромному сдвигу полос ФЛ и ЭЛ.

а                                                       б

Рис. 2. Цветовые диаграммы CIE и спектры ЭЛУ с эмиссионными слоями IIа (а) и IIб (б).

Работа выполнена в рамках реализации Проектной части госзадания в сфере научной деятельности (проект 4.742.2014/К). ИК и ЯМР экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ “Молекулярная спектроскопия”.