КОМПЛЕКЫ ЦИНКА С 2-(N-ТОЗИЛАМИНО)-БЕНЗАЛЬ- И 2-ГИДРОКСИБЕНЗАЛЬ-4´-ДИМЕТИЛАМИНОФЕНИЛ ИМИНАМИ: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И OLED УСТРОЙСТВА НА ИХ ОСНОВЕ

А.С. Бурлов1, В.Г. Власенко2, Е.И. Мальцев3, А.В. Ванников3, А.В. Дмитриев3, Д.А. Лыпенко3, Д.А. Гарновский4, А.И. Ураев1, Т.А. Мазепина1, А.В. Метелица1

1НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

2НИИ физики ЮФУ, Ростов-на-Дону

3Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва

4Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

anatoly.burlov@yandex.ru

С целью расширения электролюминесцентных материалов, излучающих в желтой области спектра, которые могут быть использованы в получении белого цвета, методами химического и электрохимического синтезов получены комплексы цинка на основе 2-(N-тозиламино)-бензаль- и 2-гидроксибензаль-4´-диметиламинофенилиминов –(I и II).

Строение (I и II) изучено методами элементного анализа, ИК-, 1Н ЯМР, УФ-, рентгеновской спектроскопии поглощения. Параметры атомной структуры молекул I и II установлены методами квантовой химии в приближении теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d)) (рис.1) и рентгеновской спектроскопии поглощения (анализ EXAFS).

Для комплексов цинка (I и II) получены электронные спектры поглощения и фото- (ФЛ) и электролюминесценции (ЭЛ) (см. рисунок). Максимумы поглощения УФ спектра находятся в области около 400 нм (I) и 395 нм (II) (хлороформ), максимум ФЛ комплекса I находился около 552 нм (хлороформ).

Электронный спектр поглощения, спектры ФЛ и ЭЛ  комплексов цинка (I и II).

Созданы электролюминесцентные устройства (ЭЛУ),  которые излучали в желто-зеленой области спектра и имели структуры ITO/CuPc/2-TNATA/spiroTPD/комплекс I/BCP/Bphen/ LiF/Al и ITO/PEDOT:PSS/2-TNATA(25 нм)/spiro-TPD(7 нм)/ комплекс II (16 нм) /BCP(6 нм)/Bphen(15 нм)/LiF(1 нм)/Al.

Установлено, что ЭЛУ(I) в диапазоне длин волн от 500 до 750 нм показало яркость излучения 1000 кд/м2 при рабочем напряжении 14 В с координатами CIE (х=0.431, у=0.537). ЭЛУ(II) имело характеристики: яркость излучения 500 кд/м2 при рабочем напряжении 10 В с координатами CIE (х=0.515, у=0.471).

Работа выполнена в рамках реализации Проектной части госзадания в сфере научной деятельности (проект 4.742.2014/К). ИК и ЯМР экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ “Молекулярная спектроскопия”