СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСА МЕДИ С 2-(2'-ТОЗИЛАМИНОФЕНИЛ)БЕНЗОКСАЗОЛОМ

А.С. Бурлов1, Ю.В. Кощиенко1, Г.Г. Александров2, В.Г. Власенко3, С.И. Левченков4

1НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

2ИОНХ им.Н.С. Курнакова РАН, Москва

3НИИ физики ЮФУ, Ростов-на-Дону

4Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

anatoly.burlov@yandex.ru

Как было нами показано ранее 2-(2'-тозиламинофенил)бензоксазол (I) и его комплексы цинка являются эффективными люминофорами. На их основе созданы OLED устройства, излучающие зеленый свет.

С целью расширения ассортимента люминесцирующих комплексов нами предпринята попытка получения комплекса Cu(I) с лигандом I. При действии соли одновалентной меди [Cu(CH3CN)4]BF4 на 2-(2'-тозиламинофенил)бензоксазол I в хлористом метилене в инертной атмосфере в присутствии карбоната натрия вместо ожидаемого комплекса с Cu(I) был получен комплекс Cu(II) II.

Согласно данным элементного анализа комплекс имеет состав ML2. В ИК спектре комплекса II наблюдаются характерные для хелатных структур изменения. Исчезают полосы поглощения ν NH и понижаются νas и νs SO2.

Изучены магнитные свойства комплекса II. Комплекс парамагнитен, значение эфф = 1.97 М.Б. при 298 К и не меняется с понижении температуры, что свидетельствует о его моноядерном строении.

Строение комплекса II доказано методом РСА (см. рисунок). В комплексе реализуется структура с двумя пятичленными металлоциклами с координацией по атому азота бензоксазольных циклов и дополнительной координацией атомов кислорода 2-тозиламинофенильного фрагмента.

Структура молекулы II

Работа выполнена в рамках реализации Проектной части госзадания в сфере научной деятельности (проект 4.742.2014/К). ИК экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ “Молекулярная спектроскопия”.