СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И МАГНЕТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА И МЕДИ С КАРБИНОЛАМИ ИМИДАЗОЛЬНОГО И БЕНЗИМИДАЗОЛЬНОГО РЯДА

Ю.В. Кощиенко1, А.С. Бурлов1, Л.Н. Диваева1, Г.Г. Александров2, С.И. Левченков3, Д.А. Тимошевский1, В.Г. Власенко4,

Д.А. Гарновский3

1НИИ физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону

2ИОНХ им.Н.С. Курнакова РАН, Москва

3Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

4НИИ физики ЮФУ, Ростов-на-Дону

yukoshch@ipoc.sfedu.ru

Интерес к производным бензимидазола и имидазола вызван тем, что среди них найдено много биологически активных соединений, в том числе спиртов бензимидазольного и имидазольного ряда. Гетероциклические соединения, содержащие спиртовые группы, являются также потенциальными бидентатными лигандами, которые в зависимости от условий синтеза, природы металла могут образовывать комплексы различного состава и строения.

С целью синтеза комплексов кобальта и меди получены производные бензимидазола Iа,б и карбинол II. Соединение Iа было синтезировано действием 2-метилфеноксиэтилбромида на 2-(1-гидрокиэтил)бензимидазол, а лиганды Iб и II взаимодействием 2-литий-1-метил-5-этоксибензимидазола с бензофеноном или (1-бензилимидазолил-2)магнийбромида с бензальдегидом, соответственно.

Строение HL1(Iа,б) и HL2(II) изучено методами элементного анализа, ИК-, 1Н ЯМР спектроскопии.

При взаимодействии соединений HL1 с нитратом кобальта в спирте получены комплексы состава [Co(L1)3]2+·2(NO3-) (III), моноядерное строение которых подтверждено результатами магнетохимических измерений эфф = 4,15 – 4.20 М.Б. при 294 К.

Лиганд HL2 с ацетатом меди в спирте образует комплекс IV, для которого эфф = 0.72 М.Б. при 294 К и при понижении температуры до 200 К становится диамагнитным, что свидетельствует об очень сильном антиферромагнитном взаимодействии в биядерной структуре IV.

Строение комплексов III и IV доказано методом РСА (см. рисунок). Димерная структура в соединении IV образуется за счет мостиковых атомов кислорода спиртовых групп, а ацетатные группы монодентатно координированы к атомам меди.

III						IV

Структуры молекул III и IV

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и науки РФ в рамках государственного задания по проекту №1895. ИК и ЯМР экспериментальные данные получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ “Молекулярная спектроскопия”.