КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНА Nd(III)

ВО ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ

А.О. Вершинин, А.А. Хохряков, А.C. Пайвин

ИМЕТ УрО РАН г.Екатеринбург

e-mail: amm0n@ya.ru

В настоящей работе методом электронной спектроскопии получены спектральные свойства ионов Nd(III) в расплавленных фторидах щелочных металлов и изучено комплексообразование в этих системах. Положение полос поглощения NdF3-MF (M=Li, Na, K, Cs) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| 2S+1LJ | LiF | NaF | KF | CsF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4F3/2 | 11342 | 11409 | 11316 | 11837 |
| 4F5/2, 2H9/2 | 12466 | 12454 | 12435 | 12374 |
| 4F7/2, 4S3/2 | 13359 | 13387 | 13359 | 13489 |
| 4F9/2 | 14590 | 14607 | 14607 | 14607 |
| 2H11/2 | 15198 | 15253 | 15226 | 15216 |
| 4G5/2, 2G7/2 | 17218 | 17212 | 17170 17206 17654 | 16720 17241 17692 |
| 4G7/2, 4G9/2 | 19168 | 19139 | 19109 | 19022 |
| 4G11/2, 2G9/2 | 21062 | 21169 | 21134 | 21369 |
| 2P1/2 | 23307 | 23286 | 23329 | 23286 |
| 2D3/2 | 26288 | 26205 | 26149 | 26317 |
| 4D3/2 | 28380 | 28380 | 28253 | 28540 |
| 4D5/2 | 28767 | 28735 | 28801 | - |

Все спектры поглощения фторидных расплавов, содержащих ионы Nd(III)  отнесены к шестикоординированным группировкам NdF63- . Из всех спектральных переходов иона Nd(III) наиболее сильно выделяются гиперчувствительные переходы 4I9/2 →4G5/2, 4G7/2 (∆J≥2), которые проявляют необычную чувствительность к окружению [1]. Механизмы увеличения интенсивности этих переходов связывают с увеличением ковалентности связей «ион РЗЭ-лиганд» через смешение состояний переноса заряда с fn-состояниями. Центры тяжести J-мультиплетов иона Nd(III) испытывают разное направление сдвигов и разный характер изменения интенсивностей в ряду расплавов LiF→NaF→KF→CsF. Изменение интенсивности гиперчувстви-тельных полос поглощения 4I9/2 →4G7/2, 4G9/2 и 4I9/2 →4G5/2, 2G7/2 в зависимости от обратного радиуса катиона щелочного металла показаны на рис.1. Интенсивность этих полос поглощения растет в расплавах LiF→NaF и KF→CsF. Полоса поглощения 4I9/2 →4G5/2 расщепляется в расплавах KF и CsF на три компоненты, а в расплавах LiF и NaF она описывается одной гаусовской кривой. Особенности расщепления полосы поглощения связаны с симметрией группировок NdF63-.

При переходе от расплава NaF к KF у электронного перехода 4I9/2 →4G5/2 наблюдается высокочастотный сдвиг. Этот сдвиг обусловлен влиянием второй координационной сферы на электронную плотность группировок NdF63-. Крупные катионы калия и цезия заполняют координа-циионную сферу комплекса NdF63- в меньшем числе по сравнению с катионами лития и натрия. Учитывая нефелоксе-тический сдвиг гиперчувстви-тельных переходов можно утверждать, что ковалентность химических связей растет в группировках [NdF6Lin]→ [NdF6Nan]→ [NdF6Kn*]→ [NdF6Csn*], где n*< n ( n и n*-число внешнесферных катионов во фторидных комплексах неодима).

Зависимость интенсивности гипер-чувствительных переходов: a. 4I9/2→4G5/2; b. 4I9/2→4G7/2, 4G9/2. от обратного ионного радиуса катиона растворителя. [NdF3]= 3,1 мол.% T=1273K.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН по теме № 0396-2013-0003 на оборудовании ЦКП «Урал-М»

1. Henrie D.E., Fellows R.L., Choppin G.R. Hypersensitivity in the electronic transitions of lanthanide and actinide complexes.//Coord. Chem. Rev., 1976, v.18,  p.199-224.